ООО «Аксель» Тел. (812) 973-69-97, 337-66-36.

ERH/HHR твёрдая эпоксидная смола, с защитой от УФ-лучей.

ERH/HHR 2 компонентная система состоящая из модифицированной эпоксидной смолы на основе Бисфенола А и Полиамина. Представляет собой прозрачную жидкость, средней вязкости, без примесей, с защитой от УФ-лучей, предназначенную для производства декоративных покрытий с высокой прочностью.

Спецификация:

|  | Показатели | Показатели | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ERH Эпоксидная смола | HHR Отвердитель |  |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость | Прозрачная жидкость | Соответствует |
| Вязкость, cps/25С | 600~800 | 120~250 | Соответствует |
| Цветность, G/Htype | 2 | 2 | Соответствует |
| Смешивать в соотношении | 2.5~3 к 1 |  |
| Время жизни 100г при 25С | 90 минут | Соответствует |
| Время высыхания при 25С | 10 часов | Соответствует |
| Время высыхания при 60С | 2 часа | Соответствует |

Физические показатели после отверждения

| Показатели | Результаты анализа |
| --- | --- |
| Ударная нагрузка кг-с/см 2 | 20 | Соответствует |
| УФ изменения, лампа 30W×24часа | Не изменяется | Соответствует |

Область применения: Для производства прозрачных литьевых изделий, для изготовления  защитных покрытий этикеток, для производства объёмных этикеток, для декоративных покрытий, для покрытий на стекло. Допускается использовать как клей для твёрдых (не гнущихся) поверхностей.